物性数据

- Physical Property data

产品型号：阻燃ABS V0

| 基本特性 FEATURES | 主要应用 APPLICATIONS | 注意事项CAUTION |
| --- | --- | --- |
| ·良好韧性 ·耐化学性 | ·注塑成型 | 高光产品温度应提高 |
| ·良好加工性 ·良好电性能 | 应用于汽车工业、电器仪表、机械工业等。 |  |
| ·尺寸稳定性 |  |  |

2、性能 Property

| 性能 Properties |  | 测试标准 ASTM | 测试条件 Test Condition | 国际单位 Unit | 典型值[1] Typical Values |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Physical 物理性能 | 密度Density | D-792 | - | g/cm3 | 1.19 |
|  | 吸水率Moisture absorption | D-750 | 23℃，24hr | % | 0.2 |
|  | 熔融指数(MI) | D-1238 | 220℃,10kg | g/10min | 47 |
| Mechanical 机械性能 | 拉伸强度Tensile Strength | D-638 | 20mm/min | MPa | 32 |
|  | 伸长率Strain at break | D-638 | 20mm/min | % | ### / |
|  | 弯曲强度Flexural strength | D-790 | 5mm/min | MPa | ### 52 |
|  | 弯曲模量Flexural modulus | D-790 | 5mm/min | MPa | ### 2200 |
|  | 冲击强度（缺口） IZOD Impact Strength (notched) | D-256 | 3.2mm,23℃ | KJ/ m2 | ### 23 |
|  |  |  | 3.2mm,-30℃ | KJ/ m2 | ### / |
| Thermal 热性能 | 热变形温度HDT | D-648 | 1.82MPa, 3.2mm | ℃ | ### / |
|  | 阻燃性 Flammability | UL-94 | 3.2mm | - | ### V0 |
|  | 线膨胀系数Coefficient of linear thermal expansion | D-696 | - | mm×10-5℃-1 | ### / |
| Electrical 电气性能 | 体积电阻率 Volume Resistivity | D-257 | - | Ω·cm | ### / |
|  | 介电强度℃ Dielectric strength | D-149 | - | KV/mm | ### / |
|  | 表面电阻率 Surface Resistivity | D-257 | - | Ω | ### / |
| Others 其它 | 收缩率 Mold Shrinkage | D-955 | 3.2mm | % | 0.4~0.7 |
|  | 维卡软化点 | D-1525 | - | ℃ | 80 |

[1]典型值是指实验室平均数据，仅用于使用时的参考，不作为产品使用的标准。

Typical values is the average laboratory data, for use reference,only not as a product standards.

3、典型加工条件 Processing Conditions

|  |  | 典型值 Start Point | 范围 Range |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔体温度Melt Temp. |  | 200℃ | 200~210℃ |
| 料筒温度 Barrel Zone Temp. | 后段，Rear | 170℃ | 170~180℃ |
|  | 中段，Center | 190℃ | 180~190℃ |
|  | 前段，Front | 200℃ | 190~200℃ |
| 模具温度 Mold Temp. |  | 50℃ | 40~60℃ |
| 注塑速度 Injection Speed |  | 中速到高速 Moderate to high |  |
| 预干燥 Pre-Dry Requirements |  | 70~75℃,2~4 hr |  |

以上数值仅供注塑机参考使用，可根据不同机型、不同模具以及产品要求，对上述参数做适当调整。

The above-mentioned data is for injection reference, should adjust according to the difference of the machines and

molds and the specific requirement of the products.

|  |  | 日期：2023.03.23 |
| --- | --- | --- |