ABS普通系列（再生级）

基本特性  FEATURES

良好韧性，耐化学性，良好加工性，高光泽，尺寸稳定性。

主要应用  APPLICATIONS

应用于电器仪表壳体、机械工业等。

注意事项CAUTION

高光产品温度应提高

1、性能 Property

| 性能 Properties | 测试 标准 ASTM | 测试条件 Test Condition | 国际单位 Unit | 典型值[1] Typical Values |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 Product Series |  |  |  | ABS 749K-18 | ABS 750K-14 | ABS 750-16 | ABS 750A-14 | ABS 750B-12 | ABS 750B-10 |
| 密度Density | D-792 | - | g/cm3 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 吸水率Moisture absorption | D-750 | 23℃，24hr | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 熔融指数MFR | D-1238 | 220℃,10kg | g/10min | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| 拉伸强度Tensile Strength | D-638 | 50mm/min | MPa | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 |
| 断裂伸长率Elongation at break | D-638 | 50mm/min | % | ### 20 | ### 11 | ### 15 | ### 15 | ### 10 | ### 10 |
| 弯曲强度Flexural strength | D-790 | 5mm/min | MPa | ### 70 | ### 75 | ### 75 | ### 75 | ### 76 | ### 76 |
| 弯曲模量Flexural modulus | D-790 | 5mm/min | MPa | ### 2200 | ### 2300 | ### 2300 | ### 2300 | ### 2300 | ### 2300 |
| 冲击强度（缺口） IZOD Impact Strength （notched） | D-256 | 3.2mm,23℃ | KJ/ m2 | ### 18 | ### 14 | ### 16 | ### 14 | ### 12 | ### 10 |
| 热变形温度HDT | D-648 | 1.82Mpa 3.2mm | ℃ | ### / | ### / | ### / | ### / | ### / | ### / |
| 体积电阻率 Volume Resistivity | D-257 | - | Ω·m | ### / | ### / | ### / | ### / | ### / | ### / |
| 收缩率 Mold Shrinkage | D-955 | 3.2mm | % | / | / | / | / | / | / |
| 阻燃性 Flammability | UL-94 | 1.6mm | - | HB | ### HB | ### HB | ### HB | ### HB | ### HB |

1]典型值是指实验室平均数据，仅用于使用时的参考，不作为产品的标准。

Typical values are the averaged data from laboratory, it is for reference only and it is not the standards for products.

|  |  | 典型值 Start Point | 范围 Range |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔体温度Melt Temp. |  | 210℃ | 200~230℃ |
| 料筒温度 Barrel Zone Temp. | 后段，Rear | 190℃ | 180~200℃ |
|  | 中段，Center | 210℃ | 190~210℃ |
|  | 前段，Front | 200℃ | 200~210℃ |
| 模具温度 Mold Temp. |  | 70℃ | 40~70℃ |
| 注塑速度 Injection Speed |  | 中速到高速 Moderate to high |  |
| 预干燥 Pre-Dry Requirements |  | 80~85℃,2~4 hr |  |

以上数值仅供注塑机参考使用，可根据不同机型、不同模具以及产品要求，对上述参数做适当调整。The above-mentioned data is for injection reference, should adjust according to the difference of the machines and molds and the specific requirement of the products.