PA66系列

基本特性  FEATURES

高耐温，良好尺寸稳定性，高机械性能，自润性，耐摩擦

主要应用  APPLICATIONS

注塑成型：应用于汽车工业，电子电器，机械制造业等。

注意事项CAUTION

易吸水，成型前烘干水分<0.02%

1、性能 Property

| 性能 Properties | 测试 标准 ASTM | 测试条件 Test Condition | 国际单位 Unit | 典型值[1] Typical Values |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应牌号Comparable Brand |  |  |  | DU PONT 70G13L | DU PONT 70G33L | DU PONT 70G43L | 30%玻纤阻燃 | 无卤阻燃 | 超韧 耐低温 |
| 型号 Product Series |  |  |  | PA66 NB6615G | PA66 NB6630G | PA66 NB6640G | PA66 FR6630G | PA66 FR6600 NH | PA66 NI6600 |
| 密度Density | D-792 | - | g/cm3 | 1.25 | 1.36 | 1.5 | 1.59 | 1.18 | 1.07 |
| 吸水率Moisture absorption | D-750 | 23℃，24hr | % | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 熔点Melting point | DSC | - | ℃ | 260 | 260 | 260 | 260 | 250 | 250 |
| 拉伸强度Tensile Strength | D-638 | 10mm/min | MPa | 120 | 180 | 190 | 170 | 75 | 55 |
| 断裂伸长率Elongation at break | D-638 | 10mm/min | % | ### 5 | ### 3 | ### 2.5 | ### 3 | ### 12 | ### 80 |
| 弯曲强度Flexural strength | D-790 | 5mm/min | MPa | ### 175 | ### 260 | ### 290 | ### 250 | ### 95 | ### 65 |
| 弯曲模量Flexural modulus | D-790 | 5mm/min | MPa | ### 5400 | ### 8800 | ### 11500 | ### 8500 | ### 3000 | ### 1700 |
| 冲击强度（缺口） IZOD Impact Strength （notched） | D-256 | 3.2mm,23℃ | KJ/ m2 | ### 7 | ### 11 | ### 15 | ### 10 | ### 5 | ### 85 |
|  |  | ### 3.2mm,-20℃ | KJ/ m2 | ### / | ### / | ### / | ### / | ### / | ### 30 |
| 热变形温度HDT | D-648 | 1.82Mpa 3.2mm | ℃ | ### 240 | ### 245 | ### 250 | ### 240 | ### 95 | ### 60 |
| 体积电阻率 Volume Resistivity | D-257 | - | Ω·m | ### 1013 | ### 1013 | ### 1013 | ### 1013 | ### 1013 | ### 1013 |
| 收缩率 Mold Shrinkage | D-955 | 3.2mm | % | 0.5~1.0 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 1.0-1.5 | 1.2-1.6 |
| 阻燃性 Flammability | UL-94 | 1.6mm | - | HB | HB | HB | V0 | V0 | HB |

1]典型值是指实验室平均数据，仅用于使用时的参考，不作为产品的标准。

Typical values are the averaged data from laboratory, it is for reference only and it is not the standards for products.

2、典型加工条件 Processing Conditions

|  |  | 范围 Range |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 Product Series |  | PA66 NB6615G | PA66 NB6630G | PA66 NB6640G | PA66 FR6630G | PA66 FR6600 NH | PA66 NI6600 |
| 熔体温度Melt Temp. |  | 250~290℃ | 250~290℃ | 270~300℃ | 250~270℃ | 250~290℃ | 250~280℃ |
| 料筒温度 Barrel Zone Temp. | 后段，Rear | 250~260℃ | 250~260℃ | 250~270℃ | 250~260℃ | 250~260℃ | 250~260℃ |
|  | 中段，Center | 260~270℃ | 260~270℃ | 260~280℃ | 260~270℃ | 260~270℃ | 260~270℃ |
|  | 前段，Front | 260~280℃ | 260~280℃ | 270~290℃ | 260~280℃ | 260~280℃ | 260~270℃ |
|  | 喷嘴，Nozzle | 270~290℃ | 270~290℃ | 280~300℃ | 260~280℃ | 270~290℃ | 260~270℃ |
| 模具温度 Mold Temp. |  | 70~110℃ |  |  |  |  |  |
| 预干燥 Pre-Dry Requirements |  | 90~120℃,2~4h |  |  |  |  |  |

以上数值仅供注塑机参考使用，可根据不同机型、不同模具以及产品要求，对上述参数做适当调整。The above-mentioned data is for injection reference, should adjust according to the difference of the machines and molds and the specific requirement of the products.